PLASTOVÉ BAZÉNY - POKYNY PRO INSTALACI.

Popis a použití.

Bazény jsou vyrobeny z polypropylénových desek a pásů spojovaných svařováním dle závazných postupů. Jsou určeny k zabudování do terénu a následnému obetonování.

Bazény jsou prázdné nebo s integrovaným schodištěm osazené potřebnou bazénovou technologií (trysky, skimery, světla, protiproud, atd.).

Použitý materiál výrobku splňuje požadavky na hygienickou nezávadnost a je odolný vůči účinkům okolního prostředí včetně působení slunečního záření.

Provoz a údržba.

Stanovená provozní teplota pro tyto výrobky je od -20°C do +95°C.

Tyto výrobky nevyžadují, kromě běžného čištění, po dobu své životnosti žádnou údržbu. Platí za podmínek dodržení pokynů pro instalaci.

(Udržování nezávadnosti vodní náplně bazénu je řešeno dle použité technologie.)

Pokyny pro instalaci.

- Výkop bazénu se provádí ručně nebo strojně s ruční dokopávkou. Výkop je vždy o 200 mm větší než vnější půdorysný rozměr bazénu a hlubší než je hloubka bazénu. Stěny výkopu musí být kolmé. V případě nesoudržných materiálů je třeba provést jednostranné bednění.

- Vybetonování podkladní desky betonem třídy B 7,5 o tloušťce 50 mm.

- Vybetonování základní železobetonové desky betonem třídy B 15 s vloženou ocelovou sítí HD 5,0/150 x 5,0/150. Přesah sítí je minimálně 250 mm. Beton musí být uhlazen. Max. povolená nerovnost základní desky je 3 mm / na plochu 1mx1m.

- Usazení bazénu do výkopu.

- Instalace potřebných rozvodů vody.

- Betonáž stěn se provádí fázově s postupným dopouštěním vody do bazénu :

- napuštění 400 mm vody do bazénu a obetonování do výšky 300 mm

- časová prodleva na ztvrdnutí betonu

- napuštění dalších 400 mm vody do bazénu a obetonování do výšky 100 mm pod úroveň vody

- časová prodleva na ztvrdnutí betonu

- opakování postupu do úplného vybetonování stěn

Betonáž se provádí lehce zavlhlým betonem třídy B 15.

Při betonáži je nutno kontrolovat vnitřní a vnější vydutí stěn bazénu, případně použít výztuh.

- Po obetonování se lem bazénu překryje po celém obvodu bazénu dlažbou.

Certifikace.

Tyto podmínky pro instalaci jsou součástí vydané výrobkové certifikace:

Certifikát výrobku	B-39-00480-08	ze dne 30.6.2008.

Stavebně technické osvědčení	STO-40-00417-08 	ze dne 16.6.2008.

V Malšicích dne 1.1.2010.